什麼是泰國水鑽

當我們去泰國或東南亞旅遊時，導遊會帶我們去珠寶城購物，店員就會鼓動三寸不爛之舌要我們購買泰國的名產寶石〔泰國水鑽〕。

店員會解釋說；水鑽的亮度和真鑽差異不大，但是價格卻相差很多，並且說，除非鑑定師會知道它們的差異，一般人是察覺不出。

到底水鑽是什麼寶石呢?

這裡有兩種可能；一是天然的無色鋯石，二是合成立方氧化鋯，也就是通稱的蘇聯鑽。這樣說出來我們就可以明白水鑽是什麼，它真正的價值是多少。

下面表列可以作為鑑別上的參考；

鋯石(風信子石)和合成立方氧化鋯(蘇聯鑽)

|  | 鋯石 (zicon) | 合成立方氧化鋯(synthetic cubic zirconia) |
| --- | --- | --- |
| 產 源 | 天然寶石 | 合成寶石 |
| 晶系 | 四方晶系(低型鋯時為蛻晶質) | 立方晶系，(自然界中發現的氧化鋯極不穩定，易轉變為斜方鋯) |
| 成份 | 矽酸鋯(ZrSio4) - 因鋯石中常混生有放射性礦物鈾石和釷石，由於鈾和釷產生的α粒子部份或全部地破壞了鋯石中的晶格，使其由晶質變成非晶質(蛻晶質metamictization)。 - 因此，分為高型、中型和低型三種，其各種物性參數有變化。 | 氧化鋯(ZrO2) 俄國人在1965年首次用冷坩堝法生產。 |
| 折射 | 高型:1.93~1.99(非常高的雙折射率0.059) 中型:高、低型轉變中的變化 低型:1.78~1.84 | 2.15 |
| 色散 | 0.039 | 0.065 |
| 硬度 | 高型: 7¼ 低型: 6~6.5 | 8.5 |
| 比重 | 高型: 4.68 低型: 3.9~4.1 | 5.6~6 |
| 特徵 | 性脆切割好鋯石的稜線容易磨蝕 高色散幾乎接近鑽石 高雙折射率，出雙影現象 | 無色在長波紫外線下呈綠黃色或橙色 |

＊本專業文章感謝由本會  寶石鑑定委員會-高主委提供刊載＊