四種化學蒸氣沉澱法合成鑽石(VCD Diamond)比較表. CVD合成鑽石特性; 含氮; 含氮+HPHT; 含硼; 高純度. 成色; 微褐色~褐色; 近乎無色 或 褐綠色; Fancy Light Blue ~ Fancy Blue; 無色或近乎無色. 紫外線-可見光吸收; 270nm 360 nm 520 nm 624 nm 637 nm 737 nm; 270 nm; 光譜紅色端至藍色端吸收下降; 無典型吸收線. IR(紅外線吸收光譜); 8753, 7354, 6856, 6425, 5564, 3323, 3123 cm-1; 3107 cm-1; 硼元素相關吸收; 無典型吸收線. 光致發光光譜; 467 nm 533 nm 575 nm 596 nm 597 nm 637 nm; 415 nm 451-480 nm區 503 nm 575 nm 637 nm; 藍色區域有廣泛的吸收; 無典型吸收線. Diamond View; O~oR; G~GB; B; Dk~B. X光照相; 平行生長方向具有條紋結構; 平行生長方向具有條紋結構; 平行生長方向具有條紋結構; 平行生長方向具有條紋結構.. 表單的頂端 表單的底部.