四種化學蒸氣沉澱法合成鑽石(VCD Diamond)比較表 CVD合成鑽石特性 含氮 含氮+HPHT 含硼 高純度 成色 微褐色~褐色 近乎無色 或 褐綠色 Fancy Light Blue ~ Fancy Blue 無色或近乎無色 紫外線-可見光吸收 270nm 360 nm 520 nm 624 nm 637 nm 737 nm 270 nm 光譜紅色端至藍色端吸收下降 無典型吸收線 IR(紅外線吸收光譜) 8753, 7354, 6856, 6425, 5564, 3323, 3123 cm-1 3107 cm-1 硼元素相關吸收 無典型吸收線 光致發光光譜 467 nm 533 nm 575 nm 596 nm 597 nm 637 nm 415 nm 451-480 nm區 503 nm 575 nm 637 nm 藍色區域有廣泛的吸收 無典型吸收線 Diamond View O~oR G~GB B Dk~B X光照相 平行生長方向具有條紋結構 平行生長方向具有條紋結構 平行生長方向具有條紋結構 平行生長方向具有條紋結構 表單的頂端 表單的底部