翡翠的仿冒品沙弗石、水鈣鋁榴石(非洲玉)、

符山石(加州玉)之區分

輔仁大學應用美術系  吳照明

今年二月土桑展，看到有人在賣一種綠色寶石，很像翡翠、詢問下才知它是沙弗石(Tsavorite)，以往石榴石家族中做翡翠仿冒品的，主要都是水鈣鋁榴石(Hydrogrussular Garnet)，沙弗石我還是第一次看到它是弧面型切工，一般都是刻面型，詢問價格錢不貴，我就將它全買下約50顆，肉眼可看出大部份有裂紋，買回來後如何與水鈣鋁榴石區分，想一下它們都是鈣鋁榴石的成員，要從物理性質來區分實在有困難，水鈣鋁榴石和符山石有相似的化學成份和構造產狀。所以一起談它們，現在分別介紹這幾種寶石，最後再談如何區分它們。

1.水鈣鋁榴石根據Gem Reference Guide一書又稱非洲玉(Africa Jade)或(Tsaval Jade)，在國內外珠寶展上，有時都會出現，我先後在德國的寶石城Idar Oberstain,美國亞利桑納州土桑展，緬甸的瓦城，中國大陸等地，都買過它，它有時外形還真像，尤其在緬甸的瓦城那次，還真是不易區分出來，其化學成份和物理性質如下：化學成份Ca3Al2(Sio4)3X(OH)4X，等軸晶系，多晶質塊狀， RI：1.75-1.73，沒有雙折射率和多色性，螢光反應：沒有，產生顏色原因，綠色含鉻或鐵，呈粉紅色是含錳，沒有解理，斷口呈不均勻狀，硬度7，韌度普通到好，水鈣鋁榴石其包裹體是鉻鐵礦或黑色磁鐵礦，比重3.42-3.55，可能有弱的含鉻吸收光譜，在X-ray下可看到強的橘黃色發光現象，可做為診斷性鑑定方法。

多年前有人從緬甸帶此寶石來台灣銷售，因為那時大家習慣用查爾斯濾色鏡看它是不是染色，在查爾斯濾色鏡下呈紅色就是染色，但他認為不可能染色，特別找我幫忙鑑定，我先測折射率和比重後，為求謹慎，再做X.R.D鑑定，確定它是水鈣鋁榴石，因它含鉻在查爾斯濾色鏡下呈紅色，也是它的一種性質。

產地:綠色在南非、加拿大、美國等地、白色(帶綠)產地有緬甸、中國。

2.沙弗石

最早是英國地質學家Mr.Campbell Bridges.在1968年坦桑利亞近Komolo村莊(在Arusha 南南東方)，發現並開採，因他太太是美國人，因而到美國而賣給Tiffany Co.。1974年9月Tiffany Co.總裁Mr.Platt介紹一種新的綠色鈣鋁榴石，因近它在Tsavo National Park發現而命名Tsavorite，因含釩產生綠色，曾經被人認為最有潛力的綠色寶石，可能會取代祖母綠，30多年過去了，沙弗石並沒有很出名，雖然它比祖母綠有較高的折射率，較少瑕疵，產量較少，而且美，但價格並沒有增加很多，它的化學成份Ca3Al2(SiO4)3，而物理性質，顏色為綠色、黃綠色，折射率1.74，沒有雙折射率和多色性、色散0.028，螢光反應在長波下沒有一弱的橘色，短波下是弱的黃─橘色，比重3.61。

三年前我到肯亞曾遇到Mr.Campbell Bridges, 他談話幽默風趣，我也曾參觀過它他的沙弗石和坦桑石(丹泉石)礦區，在選礦時看到沙弗石，興奮不已，至今仍無法忘懷。

3.符山石

又稱為加州玉，是四方晶系，化學成份Ca10Mg2Al4(Si2O7)2(OH)4，顏色為黃綠到棕綠色，折射率1.71-1.72色散0.019沒有螢光反應，吸收光譜在藍區464nm，另有一弱線在綠區528.5處，比重3.40，硬度6.5。符山石(Idocrase)又稱為維蘇威石(Vesuvianite)很少使用在珠寶上，但因稀少常成為人們收集的對象，吸收光譜在461nm可以跟硬玉區分，但它常與鈣鋁榴石共生，產地在美國加州Fresno,Butte,and Siskiyou等地。

表一利用傳統儀器的區分：

|  | RI(折射率) | SG(比重) | 顯微鏡放大觀查 | 查爾斯濾色鏡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬玉 | 1.66 | 3.30-3.36 | 橘皮現象 | _ |
| 沙弗石 | 1.74 | 3.61 |  | 紅 |
| 水鈣鋁榴石 | 1.74 | 3.47 | 磁鐵礦包裹體 | 紅 |
| 符山石 | 1.71-1.72 | 3.40 |  | _ |

從表中可以知道，光靠一種物理性質來區分每一種寶石是很困難，需要多種方法才能區分出來，精密儀器是未來寶石鑑定重要工具。因水鈣鋁榴石含有水，所以我再用紅外光譜儀(F.T.I.R.)來區分它們。

結論:

翡翠是國人最喜歡的一種寶石，但產地玉石來源愈來愈少，緬甸當地都是採用大規模機械開採，而大陸經濟好轉，對翡翠的需求量，大量增加，造成翡翠價格捷捷高升，仿冒品和優化處理的翡翠大量出籠，消費者購買時不可不謹慎。

緬甸硬玉(A貨)紅外光譜圖

緬甸硬玉(A貨)含蠟紅外光譜圖